Remont Szkoły Podstawowej w Szewnie

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Kod;  45.40.00.00

05 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Pokrywanie podłóg i ścian

Kod;  45.43.21.20-1

[ Rozpatrywać łącznie  ze  Specyfikacją Techniczną  (ST)

cz. I Wymagania ogólne  - Kod 45 00 00 00 ]

INWESTOR:

Gmina Bodzechów

27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10

Ostrowiec Św. luty 2011

SPIS  TREŚCI:

1. Uwagi wstępne	3

2. Wymagania	3

2.1. Zgodność z dokumentacją.	3

2.2. Podłoża	4

2.3. Izolacje wilgotnych pomieszczeń	4

2.4. Dobór dylatacji	4

2.5. Materiały	5

a). Płytki okładzinowe	5

b). Kleje do płytek	5

2.6. Warunki przystąpienia do robót.	5

2.7. Dobór i przygotowanie materiału.	6

2.8. Układanie okładziny	6

2.9. Spoinowanie	6

3. BADANIA	7

3.1. Rodzaje badań:	7

3.2. Warunki przystąpienia do badań.	7

3.3. Opis badań	8

3.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną	8

3.3.2. Sprawdzenie podłoży	8

3.3.3. Sprawdzenie materiałów	8

3.3.4. Badanie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny	8

3.3.4.1. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubości warstwy zaprawy lub kleju pomiędzy podłożem a płytkami	8

3.3.4.2. Sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia	8

3.3.4.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin	8

3.3.4.4. Sprawdzenie dylatacji	9

3.3.4.5. Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny	9

3.3.4.6. Sprawdzenie przylegania do podłoża	9

3.4. Ocena wyników badań	9

4. Obmiar robót	9

5. Odbiór robót	9

6. Podstawa płatności	9

## 1. Uwagi wstępne

Niniejsze wymagania dotyczą robót budowlanych, w zakresie  pokrywania podłóg oraz ścian płytkami   ceramicznymi. W/w roboty   winny  być  wykonane w oparciu o obowiązujące normy, oraz standardy na podstawie  niżej przedstawionej specyfikacji i swym zakresem obejmować pełny zakres robót. Wykonawca  jest  zobowiązany  do wykonania  robót w oparciu o normy i przepisy, a w szczególności:

PN-75/B-10121-	Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 13006 		Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości

i znakowanie

PN-EN ISO 10545-7  	Płytki i płyty ceramiczne.

Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych

PN-EN ISO 10545-2  	Płytki i płyty ceramiczne.

Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni

PN-86/B-02355- 	Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

PN-87/B-03002- 	Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-85/B-04500- 	Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

. 			Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024-	Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów

z autoklawizowanych betonów komórkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10026- 	Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego, 			porowatego. Wymagania i badania.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-10109- 		Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501-	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701-		Cementy powszechnego użytku.

PN-88/B-32250 -	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-ISO- 3443-1- 	Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

DIN 18157		„Wykonywanie okładzin ceramicznych metodą cienkowarstwową”

## 2. Wymagania

## 2.1. Zgodność z dokumentacją.

Okładziny z płytek powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną określającą wymiary, rodzaj, barwę i gatunek, sposób układania płytek oraz powinna uwzględniać wymagania  wyżej wymienionych norm.

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i ekonomicznie oraz są uzgodnione z Zamawiającym.

## 2.2. Podłoża

Podłożem pod okładzinę z płytek mogą być  płaszczyzny murowane, betonowe, żelbetowe, oraz lekkie ścianki systemowe okładane płytami suchego tynku, ( zielonymi) o dostatecznej wytrzymałości i sztywności.

Powierzchnia  podłoży  musi  być zgodna z  wymaganiami PN-70/B-10100 p. 3.3.2., oraz ustaleniami  specyfikacji technicznej – Tynkowanie.

Warunki przygotowania podłoża   określono w tabeli:

| Podłoże | Przygotowanie podłoża |
| --- | --- |
| Tynk cementowo - wapienny | Zagruntowanie silnie i nierówno wchłaniających tynków środkiem gruntującym |
| Tynk gipsowy | Po całkowitym wyschnięciu (< 1% wilgotności) zagruntowanie środkiem gruntującym |
| Płyty gipsowo – kartonowe | Szpachlowanie łączeń, zagruntowanie |
| Beton komórkowy | Zagruntowanie silnie i nierówno wchłaniających podłoży (<1% wilgotności) |
| Beton | Zagruntowanie |
| Jastrych cementowy | Zagruntowanie silnie i nierówno wchłaniających podłoży wilgotność ≤ 1,5 % |

Jeżeli  na podłożu wystąpią uszkodzenia, nierówność lub braki, przed przystąpieniem do układania płytek należy usunąć usterki i ponownie wyrównać podłoże. Dotyczy to zarówno pionowych jak i poziomych powierzchni.

Wielkopowierzchniowe  podłoża  należy wyrównać samoniwelującą masą szpachlową.

Wszystkie podłoża muszą być gruntowane, aby je wzmocnić, zwiększyć przyczepność, zmniejszyć  nasiąkanie,  i  wyrównać różnice wsiąkliwości.

## 2.3. Izolacje wilgotnych pomieszczeń

W pomieszczeniach narażonych na wilgoć należy zastosować  system izolacyjny  podłoża  bez szwu i spoin. Powierzchnie uszczelnić płynną folią izolacyjną, jednoskładnikową. Uszczelnienia  miejsc przeprowadzania rur i kanałów wykonać  akrylową  taśmą uszczelniającą.

W miejscach połączenia podłogi i ściany w narożnikach, oraz dylatacjach  należy uszczelnić taśmą sanitarną. Kratki ściekowe, oraz miejsca przeprowadzania rur należy zaizolować mankietem uszczelniającym, wtopionym w świeżą warstwę izolacyjną.

Po całkowitym wyschnięciu warstwy izolacyjnej, oraz potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego w dzienniku budowy,  można rozpocząć klejenie płytek.

Powierzchnie płytek spoinować spoiną wodoodporną, która nie przyjmuje wody i brudu.

## 2.4. Dobór dylatacji

Przy układaniu płytek ceramicznych bardzo istotnym elementem jest dobór odpowiednich dylatacji  powierzchniowych  i  konstrukcyjnych.

Przy doborze dylatacji powierzchniowych  należy zwrócić uwagę  na:

-szerokość dylatacji

-odstęp pomiędzy dylatacjami

-przenoszone obciążenie

Dla posadzek mało obciążonych (podłoga na gruncie) należy przyjąć podział na pola do 60 m2. 
Dla posadzek na stropach, obciążonych lub przy słabym podłożu (docieplenie stropu) 36 m2. 
Dla posadzek narażonych na wahania temperatur (posadzki na zewnątrz budynku, ogrzewanie podłogowe) 9m2.

Należy dążyć do dylatowania powierzchni o kształcie zbliżonym do kwadratu.

Należy przyjąć zasadę, że szerokość dylatacji powierzchniowej powinna dla kompensacji ruchu posadzki  (max 2 mm)  wynosić dwukrotność szerokości fugi.

Dylatacje konstrukcyjne należy dobierać na podstawie wytycznych projektanta konstrukcji budynku oraz przewidywanych obciążeń posadzki.

Należy przyjąć ,że przy przewidywanych ruchach posadzki powyżej 2mm należy stosować dylatacje  konstrukcyjne.

## 2.5. Materiały

## a). Płytki okładzinowe

Płytki okładzinowe  powinny spełniać  wymagania  norm ujętych w pkt.1

## b). Kleje do płytek

Klej do płytek należy dobrać w zależności od:

- obciążenia podłoża

- rodzaju okładzin

- temperatury podłoża

W poniższej tabeli podano rodzaje klejów, które  należy stosować na  określone w kol.1 podłoża, do wyboru przez Wykonawcę

| Zastosowanie | Deitermann | Mapei | Henkel | Atlas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Podłoże twarde wewnątrz budynku | Plastikol KM 10 | Mapeklej Kerabond | Ceresit CM 11 | Atlas zaprawa Atlas Inter |
| Podłoże twarde wewnątrz budynku duże płytki | Plastikol KMH Flex | Adesilex P4 | Ceresit CM 19 | Atlas CAL N |
| Podłoże elastyczne / ogrzewanie podłogowe | Plastikol KM Flex | Keraflex | Ceresit CM17 | Atlas Plus |
| Podłoże betonowe na zewnątrz budynku | Plastikol KM Flex | Keraflex | Ceresit CM17 | Atlas Plus |
| Płytki gresowe | Plastikol KM Flex | Adesilex P9 | Ceresit CM117 | Atlas do pł gres. |
| Płytki gresowe podłoże chemoodporne | Plastikol Multipox S | Keralastic | Ceresit CU 22 | Brak |

## 2.6. Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

- roboty instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, elektryczne, teletechniczne itd.) wraz ze sprawdzeniem instalacji (przeprowadzone  próby na ciśnienie), przed montażem osprzętu (biały montaż) i armatury oświetleniowej, lecz z pozostawieniem końcówek przewodów umożliwiających obrobienie gniazd i połączeń okładziną.

- roboty budowlane wykończeniowe (bez robót malarskich), wraz z osadzeniem ościeżnic (bez opasek),  i robotami posadzkowymi razem z cokolikiem.

Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5°C.  Temperatura ta powinna być utrzymana przez 5 dni po wykonaniu okładziny.

## 2.7. Dobór i przygotowanie materiału.

Przed przystąpieniem do robót, należy wykonać próbne układanie płytek ( minimum 2,0 m2), celem potwierdzenia zgodności kolorystyki oraz sposobu  układania i akceptacji przez Zamawiającego

Płytki przeznaczone do układania powinny być posegregowane według wymiarów, rodzajów, odcieni barwy i ewentualnie rysunku strony licowej tak, aby była zapewniona możliwość doboru jednakowych płytek dla poszczególnych pomieszczeń.

## 2.8. Układanie okładziny

W celu uzyskania harmonicznego efektu końcowego powierzchnie okładziny ceramicznej należy dzielić symetrycznie.

Aby na krawędziach wykładanej powierzchni uzyskać całe lub obcięte płytki o tej samej szerokości, należy najpierw przez środek ściany poprowadzić pionową linię, i od niej należy rozpocząć układanie płytek, tak by na linii znajdowała się fuga lub środek całej płytki.

Obcięte płytki na krawędziach wykładanej powierzchni powinny mieć szerokość większą niż połowa szerokości płytki.

Na kątach zewnętrznych w przypadku kolumn lub występów w ścianach układanie należy rozpocząć  od całych płytek, ewentualnie obcięte płytki  należy umieścić  przy kątach wewnętrznych.

W przejściach pomiędzy pomieszczeniami, w których znajdują się drzwi należy przejąć przebieg fug, jeżeli w tych pomieszczeniach układamy te same płytki.

Fugi dylatacyjne i obcięte płytki należy sytuować  pod skrzydłem drzwiowym.

W przypadku możliwości dowolnego ustalenia wysokości wykładanej powierzchni należy rozpocząć  układanie od całej płytki na dole, kończymy całą płytką na górze.

Przy zadanej wysokości wykładanej powierzchni należy rozpocząć od ułożenia całej płytki na górze, obcięte płytki układać  w najniższym rzędzie

Przy wykładaniu powierzchni podłogowych w środku pomieszczenia równolegle do dłuższych ścian należy  wyznaczyć  sznurem linię prostą. Należy rozpocząć układanie płytek, tak, by na linii wyznaczonej przez sznur znajdowała się fuga lub środek całej płytki.

Obcięte płytki na krawędziach wykładanej powierzchni powinny mieć szerokość większą, niż połowa szerokości płytki.

W niszach na  grzejniki  należy  dzielić wykładaną powierzchnię w ten sposób, by przycięte płytki o tej samej szerokości znalazły się w środku powierzchni lub na obu bokach.

Dopuszczalna szerokość szczeliny pomiędzy płytkami układanymi na styk nie powinna być większa niż 0,5 mm, a przy układaniu ze spoiną ; 2 ±0,5 mm.

Przy okładzinie wykonanej na styk należy w odstępach nie większych niż co 3 m pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości 2÷3 mm.

## 2.9. Spoinowanie

Rodzaj spoiny  należy dobrać do warunków, w jakich  będzie spoina pracowała. Ponieważ okładzina z płytek jest sztywnym systemem, tak że napięć i ruchów nie można zneutralizować,   należy  w    określonym  odstępie  wrobić  elastyczne  spoiny, przyłączeniowe i narożnikowe.

Należy użyć materiału, który:

- sieciuje neutralnie

- stosowany jest na ekstremalne obciążenia

- stosuje się go bez gruntowania

- ma dobra przyczepność do podłoża.

Do spoin od 2 – 20 mm należy stosować materiał, który spełnia wymagania:

- dużej elastyczności,

- wodo i mrozoodporności,

- może być zastosowany na ogrzewane powierzchnie podłogowe.

Zaprawa ta wiąże również w szerszych szczelinach bez rys. Podczas pracy z płytkami z kamienia naturalnego o niskiej nasiąkliwości, oraz przy szczelinach o szerokości powyżej 3 mm, należy stosować zaprawę  Sopro SFM SchnellFugMörtel lub Sopro FLF Flexfuge, lub równoważne. Zaprawy te charakteryzuje krótki czas twardnienia, co ułatwia zmywanie rozprowadzonej masy.

Kolejność robót powinna być następująca:

- Zaprawę fugową należy mieszać z wodą do uzyskania konsystencji szlamu po czym wylać  na okładzinę.

- Rozprowadzić zaprawę ukośnie do linii przebiegu fugi za pomocą rakli. Po równomiernym wypełnieniu wszystkich szczelin należy usunąć  resztki masy.

- Po rozprowadzeniu zaprawy na okładzinę ceramiczną należy rozsypać suchą fugę w celu związania nadmiernej ilości wilgoci.

- Za pomocą rakli rozprowadzić suchą fugę aż do uzyskania równomiernie wypełnionych szczelin.

- Za pomocą packi z gąbką i czystej wody ukośnie do linii przebiegu fugi  należy wytrzeć

powierzchnię zwracając uwagę by nie wymywać masy fugowej.

Resztki masy usunąć  za pomocą suchej miękkiej ściereczki.

Szczeliny powinny być czyste, wolne od resztek kleju i równomiernie głębokie. Szczeliny na stykach ścian i podłóg, jak również szczeliny w obrębie urządzeń sanitarnych należy wypełnić za pomocą fug silikonowych. Zaleca się fugowanie okładzin podłogowych przy użyciu fug w szarych odcieniach, ze względu na niebezpieczeństwo szybkiego zabrudzenia się fug o jasnych kolorach.

Podczas fugowania powierzchni podłogowych na zewnątrz należy unikać bezpośredniego  działania promieni słonecznych.

Świeże fugi należy chronić przed deszczem.

## 3. BADANIA

## 3.1. Rodzaje badań:

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

b) sprawdzenie podłoży

c) sprawdzenie materiałów

d) badanie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny

## 3.2. Warunki przystąpienia do badań.

Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumentację techniczną oraz:

a) stwierdzenie prawidłowego wykonania robót przygotowawczych (protokoły z 	odbiorów międzyoperacyjnych lub zapisy w dzienniku budowy),

b) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych 	materiałów (atesty),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania  robót okładzinowych.

## 3.3. Opis badań

## 3.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną  należy przeprowadzić przez porównanie wykonanej okładziny z zatwierdzonym przez zamawiającego projektem technicznym i opisem, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.

## 3.3.2. Sprawdzenie podłoży

Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić na podstawie protokołu odbioru międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania powierzchni podłoża zgodnie z ustaleniami w pkt.2.2.

## 3.3.3. Sprawdzenie materiałów

Sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, oraz zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, stwierdzających  zgodność użytych materiałów z właściwymi normami przedmiotowymi.

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a wzbudza wątpliwości Zamawiającego, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.

## 3.3.4. Badanie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny

## 3.3.4.1. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz

## grubości warstwy zaprawy lub kleju pomiędzy podłożem a płytkami

Sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubości warstwy zaprawy lub kleju pomiędzy podłożem a płytkami, należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy z okresu wykonywania robót okładzinowych.

## 3.3.4.2. Sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia

Sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm.

## 3.3.4.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin, należy dokonać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.

Równocześnie należy sprawdzić poziomicą zachowanie kierunku.

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim, lub przez przyłożenie do wypoziomowanego sznura (drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.

## 3.3.4.4. Sprawdzenie dylatacji

Sprawdzenie dylatacji należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru dla stwierdzenia zgodności ich rozłożenia i wykonania z ustaleniami projektu technicznego i wymaganiami ujętymi w pkt. 2.4.

## 3.3.4.5. Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny

Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny należy przeprowadzać przykładając w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, łatę kontrolną o długości 2 m oraz mierząc szczelinomierzem z dokładnością do 1 mm wielkość prześwitu pomiędzy tą łatą a powierzchnią okładziny.

W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji okładzina nie tworzy płaszczyzny, do sprawdzenia należy zamiast łaty kontrolnej użyć odpowiednich szablonów.

## 3.3.4.6. Sprawdzenie przylegania do podłoża

Sprawdzenie przylegania do podłoża należy przeprowadzać za pomocą lekkiego opukiwania okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny.

## 3.4. Ocena wyników badań

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt.3 dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną z wymaganiami.

W przypadku, gdy choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, całą okładzinę lub tylko jej niewłaściwie wykonaną część należy uznać za niezgodną z wymaganiami.

W tym przypadku Wykonawca jest obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu zgodności ze specyfikacja  techniczną wykonania i odbioru robót i przedstawić ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

## 4. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne

## 5. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne.

## 6. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) – Wymagania ogólne.