Remont Szkoły Podstawowej w Szewnie

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Kod;  45.40.00.00

7 - Roboty wykończeniowe w zakresie  obiektów  budowlanych

Roboty  malarskie

Kod;  45.44.21.10-1

[ Rozpatrywać łącznie  ze  Specyfikacją Techniczną  (ST) cz. I Wymagania ogólne

-   Kod 45 00 00 00 ]

INWESTOR:

Gmina Bodzechów

27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10

Ostrowiec Św. luty 2011

SPIS  TREŚCI:

1. Ogólne wymagana  techniczne	3

2. Określenia podstawowe	3

3. Zgodność z dokumentacją.	3

4. Wymagania  normowe	4

5. Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót malarskich:	4

5.1. Podłoża	4

5.2. Podkłady	5

5.3. Powłoki	5

5.4.1. Opis badań i sprawdzeń	6

a). Sprawdzenie podłoży.	6

b). Sprawdzenie podkładów	6

c). Sprawdzenie wsiąkliwości	6

d). Sprawdzenie wyschnięcia podłoża	6

e). Sprawdzenie skuteczności fluatowania	6

5.4.2. Sprawdzenie powłok	6

a). Sprawdzenie zgodności z dokumentacją	6

b). Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego	6

c). Sprawdzenie przyczepności	7

d). Sprawdzenie odporności na wycieranie	7

e). Sprawdzenie odporności na zmywanie	7

5.4.3. Ocena wyników badań.	7

6. Obmiar robót	8

7. Odbiór robót	8

8. Podstawa płatności	8

# 1. Ogólne wymagana  techniczne

Niniejsze wymagania dotyczą robót  malarskich w  tym zaprojektowania właściwych powłok oraz  prawidłowe wykonanie robót.

Przed rozpoczęciem  robót malarskich  Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji  próby kolorystyczne, które należy wykonać na powierzchni  nie mniejszej niż 2,0 m2. Ostateczny wybór kolorystyki musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji Zamawiającego można przystąpić do wykonywania robót malarskich.

Szczegółowe wymagania w zakresie wykończenia pomieszczeń  określono w PT  w którym określono  powłoki malarskie dla każdego pomieszczenia.

Poszczególne rodzaje  powłok malarskich:

- Malowanie farbami  stosowania wewnętrznego wysokiej jakości, matowymi  lub półjedwabistymi

- Malowanie farbami akrylowymi: kolorystyka  według projektu  wnętrz

- Malowanie farbą akrylową  do wysokości 2,05m  pasma lamperie  pokryte farbami zmywalnymi, odpornymi na zarysowania.

- Malowanie  farbą akrylową oraz do wysokości 2,05 m  płytki  ceramiczne

- Malowanie farbą  białą  akrylową.

- Malowanie farbami  stosowania wewnętrznego wysokiej jakości, matowymi lub  półjedwabistymi oraz do wysokości  opaski drzwiowej pasma pokryte farbami  zmywalnymi, odpornymi na zarysowania

# 2. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:

- roboty  budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem robót malarskich

- podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, stali), na której ma być wykonany podkład lub powłoka malarska.

- podkład - warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa szpachlówki) pod

powłoką malarską.

- powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożonych i rozprowadzonych na podkładzie lub  bezpośrednio na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej.

- pigmenty - rozdrobnione substancje barwiące, stosowane w postaci suchego proszku, nadające powłokom malarskim wymaganą barwę i krycie.

-  szpachlówki - materiały malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podłoże w celu wyrównania jego powierzchni przed nałożeniem następnej warstwy materiału malarskiego.

- farby  emulsyjne wodorozcieńczalne – farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, które stanowi trwała zawiesina rozproszonych w wodzie drobnych cząstek substancji stałych – polimerów i kopolimerów – z dodatkiem zmiękczaczy oraz środków zwilżających i stabilizujących. Farby te są z reguły przygotowane fabrycznie  i dostarczane na budowę w postaci gotowej do bezpośredniego użycia.

# 3. Zgodność z dokumentacją.

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z  Zamawiającym oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku  budowy potwierdzonym przez nadzór  autorski  lub inną równorzędną decyzją.

# 4. Wymagania  normowe

Roboty  malarskie  należy   wykonywać zgodnie z normami:

PN-70/B-10100   - 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.

PN-69/B-10280  -          Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi. 
PN-69/B-10285  -          Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

# 5. Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót malarskich:

a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na którą ma być nałożona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (przed szpachlowaniem) oraz w niektórych przypadkach zafluatowaniem,

b) roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5°C z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 10°C przy szpachlowaniu i malowaniu farbami oraz 20°C przy lakierowaniu i powlekaniu emalią,

c) roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas deszczów, pogody wietrznej i intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię,

d) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów bhp.

# 5.1. Podłoża

a) tynki zwykłe nowe niemalowane powinny odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.

b). uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Miejsca naprawione powinny być suche. Tynki niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malowaniem zafluatowane.

c).powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza)

d).powierzchnia elementów betonowych powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu oraz z tłustych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny być wypełnione zaprawą cementową, aby równość powierzchni całego podłoża odpowiadała równości powierzchni otynkowanej.

e).powierzchnia  tynków gipsowych powinna być gładka, bez nierówności, pofalowań, zadrapań, odbić lub rys skurczowych, powinna być jednolita, bez widocznych łączeń lub zapiaszczenia.

f).powierzchnia  elementów   drewnopochodnych   powinna być wyrównana.

# 5.2. Podkłady

Powierzchnia pokryta podkładem powinna być równa, bez wgłębień, pofałdowań i uszkodzeń oraz bez smug i śladów pędzla. Dopuszczalna jest chropowatość podkładu odpowiadająca rodzajowi faktury pokrytego podłoża Podkład na tynku i betonie powinien odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100 w zakresie prawidłowości odchyleń powierzchni i krawędzi. Podkład wyrównawczy dwuwarstwowy ze szpachlówki powinien całkowicie pokrywać podłoże, być gładki, bez uszkodzeń, nawarstwień, rys skurczowych, zadrapań oraz wgłębień.

# 5.3. Powłoki

Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

a) przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania, następne z farby nawierzchniowej,

b) powłoka powinna pokrywać całkowicie bez prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, plam, smug i śladów pędzla; dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrytego podłoża lub podkładu,

5.4. Badania  i zakres badań.

Badania   obejmują:

a) sprawdzenie podłoży,

b) sprawdzenie podkładów,

c) sprawdzenie powłok.

Ponadto - na podstawie atestów materiałów oraz zapisów w dzienniku budowy należy sprawdzić jakość materiałów użytych do wykonania robót malarskich. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem i budzą wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenia podłoży, podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), a sprawdzenie  powłok w trakcie odbioru końcowego.

Sprawdzenie podłoży obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją i sprawdzenie jakości powierzchni

Sprawdzenie podkładów obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu  powierzchni

- sprawdzenie wsiąkliwości

- sprawdzenie wyschnięcia

- sprawdzenie  skuteczności fluatowania

Sprawdzenie powłok obejmuje:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie przyczepności

- sprawdzenie odporności na wycieranie

- sprawdzenie odporności na zmywanie

Badania należy przeprowadzać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 75 %. Powłoki zewnętrzne należy badać podczas bezdeszczowej pogody. Powłoki malarskie  należy  badać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ich ukończenia.

# 5.4.1. Opis badań i sprawdzeń

# a). Sprawdzenie podłoży.

Sprawdzenie zgodności podłoży z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych podłoży z projektem i zapisami w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakości powierzchni należy przeprowadzać zgodnie  z ustaleniami norm właściwych dla danego podłoża oraz przez oględziny zewnętrzne.

Sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków wapiennych, cementowo-wapiennych lub cementowych należy wykonać przez zwilżenie badanego miejsca 1-procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, jeżeli zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub uzyskają tylko bladoróżowe zabarwienie. Barwa intensywnie różowa lub amarantowa jest dowodem niedostatecznego skarbonizowania.

# b). Sprawdzenie podkładów

Sprawdzenie wyglądu powierzchni podkładów należy wykonywać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie pofałdowań polega na oględzinach podkładu przy bocznym oświetleniu żarówką o mocy 200 lub 300 W. Na powierzchni nie powinny uwidaczniać się pofałdowania, nierówności i wgłębienia.

# c). Sprawdzenie wsiąkliwości

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonywać przez spryskanie powierzchni podkładu kilku kroplami wody. W przypadku gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach.

# d). Sprawdzenie wyschnięcia podłoża

Sprawdzenie wyschnięcia należy przeprowadzić przez mocne przyciśnięcie ręką do badanej powierzchni podkładu tamponu z waty grubości około 5 mm. Powierzchnię podkładu  przyjmuje się za wyschniętą, jeżeli po odjęciu po kilku sekundach tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu.

# e). Sprawdzenie skuteczności fluatowania

Sprawdzenie skuteczności fluatowania  należy wykonać  przez zwilżenie 1-procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie różową jest dowodem złego zafluatowania podłoża.

# 5.4.2. Sprawdzenie powłok

# a). Sprawdzenie zgodności z dokumentacją

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych powłok z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz wzorcami kolorystycznymi (próbami kolorystycznymi ujętymi w pkt.1) i stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych.

# b). Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich  należy przeprowadzić na podstawie wzrokowego  stwierdzenia równomierności rozłożenia farby, jednolitości natężenia barwy, braku prześwitów,  i dostrzegalnych skupisk lub grudek roztartego pigmentu, braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się i odstających płatków powłoki, plam, smug, śladów pędzla itp. niedopuszczalnych usterek. Sprawdzenie zgodności barwy z ustalonym wzorcem należy wykonać przez porównanie w świetle rozproszonym zabarwienia wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca.

# c). Sprawdzenie przyczepności

Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania  ostrym narzędziem (np. nożem) powłoki od podłoża, a w przypadku podłoża wyrównawczego, od tego podkładu. Powłoka jest przyczepna, gdy oderwanie jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża.

# d). Sprawdzenie odporności na wycieranie

Sprawdzenie odporności na wycieranie ( tarcie na sucho)  należy przeprowadzić przez pięciokrotne lekkie przetarcie skrawkiem miękkiej tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki. Barwa tkaniny powinna różnić się od barwy powłoki. Powłoka  będzie  uznana za odporną na wycieranie, jeżeli na tkaninie nie wystąpią ślady pigmentu.

# e). Sprawdzenie odporności na zmywanie

Sprawdzenie odporności na zmywanie  należy wykonać  przez zwilżenie powierzchni badanej  powłoki wodą za pomocą kilkakrotnego potarcia mokrą szczotką z miękkiej  szczeciny lub mokrą szmatką. Powłoka  będzie uznana jako odporną na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni nie wystąpiły na niej plamy, smugi lub zmiany w barwie. Przy powłokach matowych dopuszcza się  wystąpienie lekkiego  połysku, a przy powłokach półmatowych – nieznaczne  zwiększenie połysku w miejscach zmywanych.

Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać  przez kilkakrotne silne potarcie wybranego miejsca powłoki mokrą namydloną szczotką do rąk z twardej  szczeciny, a następnie spłukanie powierzchni za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka  będzie uznana jako odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz gdy po wyschnięciu  cała badana powierzchnia będzie miała jednakowa barwę, oraz gdy nie wystąpiły na niej plamy lub smugi. Na  powłokach matowych dopuszcza się  powstanie słabego  połysku w miejscach zmywanych.

# 5.4.3. Ocena wyników badań.

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w  pkt.5.4.1 oraz 5.4.2 dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za zgodne z wymaganiami specyfikacji.

W razie uznania części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami  specyfikacji  należy:

a)  roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po poprawieniu  ponownie poddać sprawdzeniu lub:

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót  nawet w przypadkach gdy jedno z badań da wynik ujemny, należy całość odbieranych robót,  lub tylko zakwestionowaną część uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami.

W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami  należy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, lub;

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót.

# 6. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne

# 7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne.

# 8. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne.